MURATURA PORTANTE IN ZONA DI QUALUNQUE GRADO DI SISMICITÁ IN BLOCCHI ALVEOLATI SEMIPIENI

Voce di capitolato
Classificazione dei blocchi: Semipieno  (Uni EN 771-1)

Posa in opera: A fori verticali con malta tipo M ----

Dimensione dei Blocchi: Lunghezza cm--- x Larghezza cm--- x Altezza cm---

Tolleranza dimensionale: T1

Massa volumica: ---- Kg/m³
Categoria : I

I blocchi dovranno avere una percentuale di foratura inferiore o uguale al 45 % e rispondere ai requisiti previsti dal D.M. 14 Gennaio 2008

Resistenza a compressione (valore caratteristico) in direzione verticali dovrà essere non inferiore  a ---- N/mm²
Resistenza a compressione (valore caratteristico) in direzione ortogonale ai carichi verticali dovrà essere non inferiori a --- N/mm²
La conduttività termica del blocco sarà determinata mediante il calcolo previsto dalla norma Uni En 1745 Prospetto A1 dell’Appendice A in funzione della massa volumica della materia prima  utilizzata.

Tutte le caratteristiche dichiarate saranno documentate mediante la attestazione prevista ai fini della marcatura CE, con indicazione dell’ENTE Certificatore e del numero  del certificato se prodotti in regime di controllo 2+

Il valore di Trasmittanza  U dovrà essere non superiore a --- W/m²K

Il potere Fonoisolante Rw della parete dovrà essere non inferiore a --- dB e basato su prova sperimentale o calcolo.

Queste prestazioni dovranno essere documentate attraverso dichiarazione del produttore, con riferimento a rapporti di prova e/o calcoli.

Misurazione vuoto per pieno, con esclusione del vani superiore a m²----

Al m³ €
